[image: image1.png]HAYYHO-NPOWU3BOACTBEHHOE OGbEQUHEHUE KpacKo'

e





Древопласт-2 (УФ)
Сверхпрочная
полиуретановая УФ-стойкая профессиональная грунт-эмаль 

с эффектом пластика для высочайшей защиты 
деревянных конструкций

· для новых и старых, чистых и окрашенных поверхностей
· не требует тщательной подготовки поверхности к покраске

· с антисептическим грунтом – не требует грунтования 

· высочайшая износостойкость и прочность 

· высокая УФ-стойкость – не выгорает

· легко наносить – не полосит, не течет 

· устойчива к перепадам температур

· высокая укрывистость

· полуматовая
Древопласт-2 (УФ) — сверхпрочная профессиональная полиуретановая грунт-эмаль по дереву для наружных и внутренних работ. Предназначена для защиты деревянных конструкций: фасадов, заборов, садовых построек, мебели, окон и дверей, в том числе изготовленных на основе OSB, МДФ, ДСП.

Древопласт-2 (УФ) – совмещает в себе антисептический грунт и атмосферостойкое эластичное полуматовое покрытие, не требующее предварительного грунтования поверхности и гарантирующее высококачественную финишную отделку практически любых изделий из дерева. 

Образуемое составом финишное покрытие обладает прогрессивными эксплуатационными характеристиками для эффективной защиты всех видов деревянных поверхностей:

· Высочайшая атмосферостойкость и УФ-защита – покрытие содержит необходимые УФ-фильтры и специальные добавки, за счет чего достигается высочайшая устойчивость пленки к негативным воздействиям, возникающим при эксплуатации в различных погодных условиях (солнце, дожди, перепады температур, мороз и т.д.), обеспечивая премиальную долгосрочную эффективную защиту деревянных поверхностей от разрушения – покрытие не отслаивается, не шелушится, не выгорает даже через несколько лет после нанесения;
· Высочайшая износостойкость и прочность – полиуретановое покрытие обладает превосходными показателями устойчивости к механическим повреждениям – ударам, царапинам и сколам, характеризуется оптимальной эластичностью необходимой для сохранения целостности красочной пленки при сезонных и температурных расширениях древесины;

· Эффективный грунт-антисептик – обеспечивает высочайшую адгезию на поверхности деревянных изделий, в том числе ранее окрашенных, а также проникает в поверхностные слои древесины, останавливая и предотвращая развитие различных биопоражений (грибков, бактерий и плесени); 

· Легкое и удобное применение – грунт-эмаль характеризуется высокой укрывистостью достаточно 1-2 слоя (зависит от степени подготовки и впитываемости изделия) и растекаемостью (не оставляет полос), за счёт чего полуматовое покрытие получается гладким, однородным, насыщенным и приятным на ощупь

Для достижения максимального качества окрашенной поверхности рекомендуется наносить на полностью очищенную и шлифованную древесину.
Профессиональная полиуретановая грунт-эмаль с эффектом пластика по дереву Древопласт-2 (УФ) предназначается для окраски любых деревянных поверхностей, в том числе изготовленных на основе OSB, МДФ, ДСП эксплуатирующихся в условиях открытой атмосферы и в помещениях:

Объекты применения

· деревянные и щитовые дома, коттеджи, садовые домики, бытовки, беседки;
· детские площадки, садовая мебель (столы, стулья, скамейки), стены, двери, окна;

· заборы, ворота, ограды, столбы;

· лестницы, ограждения, перила, балясины и т.д.
Полиуретановая премиум грунт-эмаль для дерева Древопласт-2 (УФ) идеально подходит для перекрашивания поверхностей, окрашенных большинством видов эмалей, грунтовок и других покрытий.
ИНСТРУКЦИЯ ПО НАНЕСЕНИЮ
	Подготовка

	Окрашиваемую древесину рекомендуется предварительно зачистить (отшлифовать, отциклевать, зашкурить) от старых отслаивающихся покрытий, загрязнений, гнилостных повреждений и пр.

	Компонент А тщательно перемешать строительным миксером или низкооборотистой дрелью с насадкой (не менее 2 мин), уделив внимание участкам возле дна и стенок тары. 

	Компонент Б (отвердитель, поставляемый комплектно) добавить в компонент А. Полученную смесь перемешивать не менее 3 минут, до однородного состояния. После одной минуты перемешивания рекомендуется перелить смесь в чистую емкость и там произвести окончательное полное смешивание (эта операция позволяет избавиться от неперемешанных областей на стенках исходной емкости).

	Наносить в 1 или 2 слоя при помощи любого подручного инструмента: кисти, валика, краскопульта, на сухую и подготовленную поверхность.

	Температура проведения работ, не ниже
	от +5°С

	Относительная влажность воздуха, не более 
	80%

	Относительная влажность древесины, не более
	15%

	Разбавление, очистка оборудования
	Р-Универсал

	Жизнеспособность после смешения компонентов при температуре (20,0±0,5)° С, ч, не менее
	2

	Нанесение
	Разбавление

	Кисть/валик
	Не требуется

	Грунт-эмаль наносить в 1 или 2 слоя без добавления разбавителей. При нанесении второго и последующих слоев выдерживать интервал межслойной сушки 30-35 минут при температуре (20±2)°С.

	Пневматическое распыление
- диаметр сопла 1.4-1.8

- давление 2-4 бар.
	5-10%

	Грунт-эмаль довести до рабочей вязкости растворителем Р-Универсал, но не более 5-10% от объёма материала с использованием диаметра сопла 1.4 - 1.8 мм. Наносить в 1 или 2 слоя. При нанесении второго и последующих слоев выдерживать интервал межслойной сушки 30-35 минут при температуре (20±2)°С.


	Теоретический расход, кг/м2
	Высыхание «от пыли», (20±2)°С, минут
	Высыхание до ст.3, (20±2)°С, часов
	Окончательный набор прочности, сут.

	140-160
	30-35
	1,5
	3


ТЕХНИЧЕСКАЯ ИНФОРМАЦИЯ
	Наименование показателя
	Значение

	Технические условия
	20.30.12-070-01524656-2024

	Основа материала
	Полиуретановые модифицированные смолы, биоцидные добавки, растворитель.

	Внешний вид пленки
	Полуматовая гладкая однородная

	Готовый состав

	Объем сухого остатка, %
	58-62%

	Степень перетира, мкм, не более
	40

	Условная вязкость по В3-246 (сопло 4), сек, не менее
	80-140

	Время высыхания от пыли при t (20,0±0,5)°С, мин, не более
	35

	Время высыхания до степени 3 при t (20,0±0,5)°С, ч, не более
	1,5

	Окончательный набор прочности, сут.
	3

	Стойкость покрытия к статическому воздействию жидкостей при температуре (20±2)°С

	Воды, ч, не менее
	72


Безопасность
Работы по нанесению грунт-эмали проводить на улице и в проветриваемом помещении. При проведении работ необходимо пользоваться защитными очками, респиратором и перчатками. Не допускать попадания материала на кожу. При попадании материала в глаза промыть большим количеством воды!
Условия хранения
Не нагревать. Беречь от огня. Состав хранить в прочно закрытой таре, предохраняя от действия тепла и прямых солнечных лучей при температуре от -10 до +30 °С.
Гарантийный срок хранения в заводской упаковке —12 месяцев со дня изготовления.

Тара
Тара 20 кг
Внимание! 
· Поставляется в литографированной таре!
· Этикетка оснащена защитными элементами от подделок!
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