Фосфомет

«Антиржавчина 2в1»

Модификатор ржавчины «2в1»

для антикоррозионной подготовки

черного металла под покраску

# не требует промывки перед финишным окрашиванием

# предохраняет металл от дальнейшего развития коррозии

# эффективно модифицирует и преобразует ржавчину

# продлевает срок службы металлоконструкций

# не имеет резкого запаха

# не содержит кислоту

# не токсичен

Фосфомет «Антиржавчина 2в1» – эффективный модификатор ржавчины на водной основе. Предназначен для остановки процессов развития коррозии на поверхности чёрного металла и подготовки металлоконструкций для нанесения финишных эмалей без предварительного механического удаления ржавчины.

Состав Фосфомет «Антиржавчина 2в1» представляет собой сложную композицию на основе преобразователей, ингибиторов коррозии и функциональных добавок в водном растворе.

Модификатор коррозии предназначен для преобразования и стабилизации коррозии, образующейся на поверхности стальных металлоконструкций, труб, металлопроката.

Применяется по плотно держащейся ржавчине с толщиной продуктов коррозии до 80 мкм перед нанесением финишных эмалей и до 150 мкм при использовании преобразователя в качестве консервирующего средства в срок до 18 дней (при отсутствии прямых атмосферных осадков).

- Модификатор ржавчины переводит оксид железа в коррозионно-неактивные соединения, обладающие высокой твердостью и отличной адгезией к металлу. Образует на поверхности металла прочную, водостойкую, инертную плёнку и позволяет свести очистку поверхности металла до удаления только плохо сцепленной с поверхностью ржавчины (окалина и пластовая ржавчина) и загрязнений, существенно облегчая проведение работ по подготовке к покраске;

- После окончательного высыхания на модификатор без дополнительной обработки и грунтования можно наносить: алкидные, акриловые, эпоксидные, полиуретановые, хлорвиниловые покрытия, как на водной, так и на органической основах.

Модификатор Фосфомет «Антиржавчина 2в1» рекомендуется для обработки любых стальных металлоконструкций и успешно заменяет механический способ очистки металлических поверхностей от продуктов коррозии и .

Состав модификатора Фосфомет «Антиржавчина 2в1» - не горюч, не содержит минеральных кислот, токсичных веществ и не имеет резкого запаха – можно наносить в помещении или на улице.

Назначение:

Модификатор ржавчины Фосфомет «Антиржавчина 2в1» используется при подготовке к проведению окрасочных работ, при ремонтно-восстановительных работах в различных отраслях промышленности и в бытовых условиях, а также применяется в текущем ремонте машин, механизмов с целью продления их срока службы, в том числе:

- строительных металлоконструкций, транспортных средств;

- труб и трубопроводов, ангаров, кровель, мостов;

- заборов, оград, металлической мебели, гаражей;

- других различных металлоконструкций и изделий из металла.

ИНСТРУКЦИЯ ПО НАНЕСЕНИЮ

| Подготовка |
| --- |
| Ржавую поверхность очистить от рыхлой ржавчины металлической щёткой или скребком. Удалить пыль, грязь, масляные пятна, жир. Нанести состав, дождаться высыхания. Можно красить. |
| Взболтать состав. Наносить в 1 слой – кистью, валиком, безвоздушным или воздушным распылением. Обработку также проводят методом окунания. Не применять для глубокой (более 80 мкм) и рыхлой ржавчины, в этом случае при подготовке следует воспользоваться традиционными способами механической очистки. |
| Температура проведения работ, не ниже | +5°С |
| Относительная влажность воздуха | 50-90% |
| Обезжиривание поверхности | Спецобезжириватель ОМ-01С |
| Очистка оборудования | Вода |
| Нанесение |
| Нанести на поверхность металла в очагах коррозии. Участки, на которых визуально заметна более глубокая коррозия обработать тщательнее, нанести больше препарата пропитывая поврежденный участок. Не допускать при этом появления «стоячих луж», избыток материала удалить. |

ТЕХНИЧЕСКАЯ ИНФОРМАЦИЯ

| Наименование показателя | Значение |
| --- | --- |
| Технические условия |  |
| Основа материала | Вода, преобразователи и ингибиторы коррозии, функциональные добавки. |
| Внешний вид пленки | Неоднородная тонкая плёнка от синего до тёмно-бурого и чёрного цветов. |
| Готовый состав |
| Условная вязкость по В3-246 (сопло 4), с | 15-20 |
| Плотность, кг/м3 | 1,05 |
| Теоретический расход, г/м2 | 100-120 |
| Время высыхания до степени «от пыли» при t (20,0±0,5)°С, мин, не более | 30 |
| Время высыхания до степени 3 при t (20,0±0,5)°С, мин, не более | 60 |
| Время высыхания до нанесения ЛКП при t (20,0±0,5)°С и влажности воздуха 50-60%, ч, не более | Для эмалей на органической основе – 24 Для эмалей на водной основе – 3 |
| Защита обработанных поверхностей при использовании в межоперационном цикле |
| При отсутствии прямых атмосферных осадков, суток | 18 |

Безопасность

При проведении работ рекомендуется пользоваться защитными очками и перчатками. При попадании материала в глаза промыть большим количеством воды!

Условия хранения

Не нагревать. Беречь от огня. Состав хранить в закрытой заводской таре, предохраняя от действия тепла и прямых солнечных лучей при температуре от 0 до +40°С.

Гарантийный срок хранения в заводской упаковке —12 месяцев со дня изготовления.

Тара

Пластиковая тара 10 кг

Внимание!

- Этикетка оснащена защитными элементами от подделок!