Аквастоун-2MS

Водно-полиуретановая

грунт-пропитка глубокого проникновения

для бетонных полов

- надежное запечатывание бетонных пор

- герметизация и упрочнение поверхности

- снижение расхода финишного покрытия

- подходит для уличного применения

- ускоренное время высыхания

- обеспыливание основания

- антисептическая защита

- увеличение адгезии

- отсутствие запаха

- водостойкость

Аквастоун-2MS - обеспыливающая грунт-пропитка глубокого проникновения для защиты и упрочнения бетона и других минеральных поверхностей, эксплуатируемых в сухих и влажных помещениях, а также в условиях открытой атмосферы.

Аквастоун-2MS – двухкомпонентный инновационный состав на основе модифицированного водно-полиуретанового связующего с добавлением активных компонентов. Применяется для грунтования и заполнения пор бетонных поверхностей в глубину до 10 мм, в том числе на старых и рыхлых основаниях, с целью их упрочнения, обеспыливания и формирования прочного адгезионного покрытия для финишных эмалей.

Модифицированный водно-полиуретановый состав при полимеризации, образует на поверхности особо прочную влагостойкую пленку, которая позволяет кардинально снизить истираемость бетонной поверхности и предотвращает пыление бетонного пола.

Применение в составе материала ультрасовременных и инновационных компонентов, УФ-стойких пигментов и возможность в случае необходимости использовать Аквастоун-2MS в качестве самостоятельного покрытия на бетонных полах с невысокой интенсивностью эксплуатации, придаёт грунт-пропитке, целый ряд преимуществ:

- высокую стойкость к атмосферным воздействиям с возможностью применения на открытых площадках;

- возможность оперативного ввода в эксплуатацию обработанной поверхности (12 часов);

- возможность нанесения на бетон с остаточной влажностью до 15%;

- высокую механическую прочность и водостойкость обработанной поверхности.

Сочетание активных компонентов делает грунт-пропитку максимально удобной и простой в применении. При использовании в качестве конечного покрытия рекомендуется нанести второй слой через 6 часов после первого, а пешеходную нагрузку разрешить уже через 12 часов.

Водно-полиуретановая грунт-пропитка Аквастоун-2MS, специально разработана для качественной обработки бетона как внутри, так и снаружи помещений, с целью повышения прочности основания и улучшения адгезии с финишными защитными эмалями.

Аквастоун-2MS – рекомендуется к применению в комплексной системе защиты бетона, с водно-полиуретановой эмалью «Бетостоун-АКВА». Последовательное нанесение этих составов, гарантирует создание надёжного и долговечного (паропроницаемого) финишного покрытия, способного выдержать любые эксплуатационные нагрузки.

Водная основа Аквастоун-2MS подразумевает отсутствие токсичных испарений и запаха, что делает материал безопасным для здоровья человека, и окружающей среды, а также позволяет проводить работы по нанесению в закрытых и функционирующих помещениях без остановки производственных процессов.

Назначение

Грунт-пропитка для бетона Аквастоун-2MS применяется для повышения прочности и износостойкости бетонного пола (включая старые и низкомарочные бетонные основания), а также для обеспыливания бетонного основания перед нанесением финишного покрытия:

- в торговых центрах, магазинах, супермаркетах;

- жилых и административных здания;

- медицинских учреждениях;

- образовательных учреждениях;

- многоэтажных парковках;

- гаражных комплексах;

- автосервисах, автомойках;

- производственных цехах;

- типографиях и т.д.

Состав грунт-пропитки полностью соответствует экологическим нормам и требованиям, поэтому может быть рекомендован к использованию в детских, дошкольных и медицинских учреждениях, а также в любых других общественных помещениях с повышенными санитарно-гигиеническими требованиями.

| Подготовка |  |
| --- | --- |
| Окрашиваемые поверхности должны быть подготовлены согласно Своду правил для изоляционных и отделочных покрытий СП 71.13330.2017 (СНиП 3.04.01-87). Подготовка включает следующие операции: – очистка поверхности – шпаклевание трещин и раковин – просушивание сырых мест – шлифование |  |
| Состав в емкости тщательно перемешать миксером до достижения однородности. При необходимости вязкость снижать до рабочей добавлением воды. |  |
| Нанесение |  |
| Температура проведения работ | От +5°С |
| Относительная влажность, не более | 80 % |
| Очистка оборудования | Вода. Для подсохшего состава можно использовать ацетон, растворители 646-650, Р-4, Р-5. |
| Наносят кистью, валиком, краскораспылителем или безвоздушным распылением ровным слоем на подготовленную поверхность. |  |
| Рекомендуемая толщина сухого слоя покрытия 30 мкм, что соответствует расходу 100-120 г/м². Для пористых оснований расход увеличивается. |  |
| Срок эксплуатации |  |
| Срок эксплуатации Аквастоун-2MS с финишным покрытием более 5 лет. |  |

ТЕХНИЧЕСКАЯ ИНФОРМАЦИЯ

| Технические условия | 20.30.11-052-01524656-2020 |
| --- | --- |
| Основа материала | Водная акриловая дисперсия, отверждаемая изоцианатом. |
| Цвет покрытия | бесцветный |
| Температура эксплуатации покрытия | От -50℃ до +90℃. |
| Показатели. Компонент А (полуфабрикат) |  |
| Внешний вид | Вязкая жидкость |
| Условная вязкость по вискозиметру ВЗ-246 с диаметром сопла 2 мм при температуре (20,00,5)℃, с | 70-100 |
| Массовая доля нелетучих веществ % | 13-15 |
| Плотность, г/см³ | 1,01 |
| Компонент Б (отвердитель) |  |
| Внешний вид | Вязкая бесцветная жидкость |
| Плотность, г/см³ | 1,2±0,01 |
| Готовая к нанесению смесь (к.А+к.Б) |  |
| Условная вязкость по вискозиметру ВЗ-246 с диаметром сопла 2 мм при температуре (20,0±0,5)℃, с | 80-110 |
| Время высыхания до степени 3 при (20±2)℃, ч, не более | 6 |
| Жизнеспособность после смешения компонентов при (20±2)℃, ч, не менее | 1 |
| Показатели отвержденного покрытия |  |
| Стойкость покрытия к статическому воздействию воды при 20℃, ч, не менее | 72 |
| Стойкость покрытия к статическому воздействию мине-рального масла при (20±2)℃, ч, не менее | 24 |

Меры предосторожности

Работы по нанесению композиции проводить в проветриваемом помещении. При проведении работ рекомендуется пользоваться защитными очками, перчатками, средствами защиты дыхания. Не допускать попадания материала на участки кожи. При попадании материала в глаза промыть большим количеством воды!

Хранение

Состав хранить в плотно закрытой таре, предохраняя от влаги и прямых солнечных лучей, вдали от приборов отопления и электрических устройств. Температура хранения от +4℃ до плюс 40℃.

Гарантийный срок хранения – 12 месяцев со дня изготовления

Тара: 20 кг и по согласованию с заказчиком.

Внимание!

- Поставляется в литографированной таре!

- Этикетка оснащена защитными элементами от подделок!