Нержамет

Полуглянцевая быстросохнущая грунт-эмаль с формулой «3 в 1» для антикоррозионной защиты черных металлов эксплуатирующихся в условиях открытой атмосферы.

Нержамет - однокомпонентный состав на алкидно-уретановой основе с добавлением активных антикоррозионных компонентов.

Современная формула «3 в 1» грунт-эмали Нержамет и превосходная адгезия к поверхности черного металла, в том числе, покрытого плотно сцепленными остатками ржавчины (до 50 мкм.), позволит без дополнительной обработки, создать прочное антикоррозионное покрытие. Сочетание антикоррозионного грунта и износостойкой эмали обеспечит длительную защиту поверхности металла от коррозии, агрессивного воздействия атмосферы, влаги и УФ-излучения.

Применяется в качестве самостоятельного покрытия с гарантированным сроком эксплуатации покрытия не менее 6 лет, при соблюдении условий нанесения в два слоя!

Для получения более эффективной антикоррозионной защиты рекомендуется применение совместно с грунтом Грункор.

ИНСТРУКЦИЯ ПО НАНЕСЕНИЮ

| Подготовка |  |
| --- | --- |
| Металлическую поверхность очистить в соответствии с ГОСТ 9.402 с последующей абразивной струйной очисткой (степень не ниже Sa2½) или обработкой механическим инструментом до металлического блеска (степень не ниже St3) согласно ГОСТ Р ИСО 8501 1. Или в соответствии с требованиями документации заказчика на окрашиваемые изделия. Допускается нанесение на металл с более низкой степенью очистки. В этом случае очистка должна включать следующие операции: - удаление отслаивающихся лакокрасочных покрытий и пластовой ржавчины; - обезжиривание растворителем; - механическая очистка от оксидов до степени St2 по ГОСТ 9.402; - обеспыливание (обдув поверхности сжатым воздухом по ГОСТ 9.010). |  |
| Состав в емкости тщательно перемешать строительным миксером до достижения однородности. При необходимости вязкость снижать до рабочей добавлением углеводородных растворителей типа сольвент, уайт-спирит, ксилол и др. |  |
| Нанесение |  |
| Температура проведения работ, не ниже | -5°С |
| Относительная влажность, не более | 80 % |
| Обезжиривание поверхности | Спецобезжириватель ОМ-01С |
| Очистка оборудования | Углеводородные растворители типа сольвент, уайт-спирит, ксилол и др. |
| Наносить кистью, валиком, краскораспылителем или безвоздушным распылением ровным слоем на сухую металлическую поверхность. |  |
| Наносить рекомендуется толщиной мокрого слоя 100 мкм, что позволяет получить покрытие толщиной около 50 мкм. Второй слой для набора толщины наносить не ранее, чем через 8 часов. Рекомендуемая толщина сухого слоя покрытия 50 мкм в качестве грунтовки и 100 мкм в качестве самостоятельного защитного покрытия, что соответствует расходу 130-260 г/м². |  |
| Прогнозируемый срок службы покрытия Нержамет толщиной 80 мкм, цвет Серый, нанесенного на подготовленную стальную поверхность степени St3 согласно ГОСТ Р ИСО 8501-1, составляет шесть лет при эксплуатации в открытой промышленной атмосфере умеренно-холодного климата (Протокол испытаний испытательного центра «Росхимтест»). Для увеличения срока эксплуатации рекомендуется наносить Нержамет на грунтовку Грункор и увеличением общей толщины покрытия. |  |

ТЕХНИЧЕСКАЯ ИНФОРМАЦИЯ

| Технические условия | 20.30.12-001-01524656-2017 |
| --- | --- |
| Основа материала | Алкидно-уретановая смола |
| Температура эксплуатации покрытия | От -50℃ до + 80℃. |
| Цвет покрытия, RAL | База А, база С, белый, RAL 1028, RAL 3009, RAL 3020, RAL 5010, RAL 6029, RAL 7040, RAL 9005. Колеровка в другие цвета: RAL Classic, NCS Index, Symhony на заказ от 20 кг. |
| Показатели | Норма |
| Внешний вид | Вязкая жидкость |
| Степень перетира, мкм, не более | 40 |
| Условная вязкость по вискозиметру ВЗ-246 с диаметром сопла 4 мм при температуре (20,0±0,5)℃, с | 80-120 |
| Толщина нестекающего слоя, мкм, не менее | 100 |
| Плотность (зависит от цвета), г/см³ | 1,2-1,4 |
| Массовая доля нелетучих веществ (зависит от цвета), % | 55-72 |
| Время высыхания до степени 3 при (20±2)℃, ч, не более | 8 |
| Укрывистость (зависит от цвета), мкм, не более | 200 |
| Внешний вид покрытия после высыхания | Однородная полуглянцевая поверхность |
| Адгезия, баллы, не более | 1 |
| Прочность покрытия при ударе, см, не менее | 50 |
| Эластичность пленки покрытия при изгибе, мм, не более | 5 |
| Твердость покрытия по маятниковому прибору, не менее | 0,4 |
| Блеск покрытия под углом 60º, единицы блеска | 36-60 |
| Стойкость покрытия к статическому воздействию воды при (20±2)℃, ч, не менее | 72 |
| Стойкость покрытия к статическому воздействию минерального масла при (20±2)℃, ч, не менее | 72 |

Меры предосторожности

Работы по нанесению грунт-эмали проводить в проветриваемом помещении. При проведении работ рекомендуется пользоваться защитными очками, перчатками, средствами защиты дыхания. Не допускать попадания материала на участки кожи. При попадании материала в глаза промыть большим количеством воды!

Хранение

Состав хранить в плотно закрытой таре, предохраняя от влаги и прямых солнечных лучей, вдали от приборов отопления и электрических устройств. Температура хранения от минус 40℃ до плюс 40℃.  После хранения при отрицательных температурах состав необходимо выдержать не менее суток при температуре выше 15℃. Беречь от огня.

Гарантийный срок хранения – 12 месяцев со дня изготовления

Тара: 20 кг и по согласованию с заказчиком.

Внимание!

- Поставляется в литографированной таре!

- Этикетка оснащена защитными элементами от подделок!