Тексипол Эксперт

«Мокрый бетон»

Полиуретановый

обеспыливающий состав

для быстрой защиты бетонных оснований внутри помещений

- быстрый ввод объекта в эксплуатацию

- отличная износостойкость и ударопрочность

- универсальность и простота нанесения

- надежное запечатывание бетонных пор

- водостойкость и водонепроницаемость

- ускоренное время высыхания

- химическая стойкость к ГСМ

- обеспыливание основания

- лёгкость влажной уборки

- глянец

Тексипол Эксперт «Мокрый бетон» — обеспыливающе-защитный состав глубокого проникновения для защиты и упрочнения бетона и других минеральных поверхностей, эксплуатируемых в сухих помещениях. Состав идеально подойдёт, где есть срочная необходимость защитить поверхность бетона, без предъявления строгих требований к внешнему виду и его декоративным свойствам для быстрого запуска объекта.

Тексипол Эксперт «Мокрый бетон» - однокомпонентный прозрачный состав на основе модифицированного полиуретанового связующего с добавлением активных компонентов, придающих покрытию высокие защитные свойства, рекомендован к применению в помещениях с невысокой и средней интенсивностью эксплуатации:

- стойкость к средним механическим воздействиям и вибрационным нагрузкам;

- химическая стойкость к ГСМ и СОЖ;

- водостойкость и водонепроницаемость;

- стойкость к температурным перепадам.

После нанесения на бетонную поверхность Тексипол Эксперт «Мокрый бетон», образует на поверхности прочную прозрачную водонепроницаемую плёнку янтарного оттенка, благодаря которой, обработанная поверхность кажется «мокрой». Сочетание активных компонентов делает обеспыливающе-защитный состав, максимально удобным и простым в применении. При использовании в качестве финишного покрытия, рекомендуется нанести второй слой через 6-8 часов после первого, а пешеходная (щадящая) нагрузка разрешается уже через 12 часов, что делает его отличным помощником для бюджетного запуска объекта в эксплуатацию в кратчайшие сроки.

Обеспыливающий состав Тексипол Эксперт «Мокрый бетон» обладает высокой проникающей способностью, что способствует надёжному запечатыванию пор бетонного основания, а нанесение второго финишного слоя создаёт на поверхности прочную износостойкую плёнку.

Нзаначение

Однокомпонентный полиуретановый состав Тексипол Эксперт «Мокрый бетон» предназначается для обработки бетонных полов:

- различного промышленного и гражданского назначения;

- складов, цехов, ангаров;

- многоэтажных парковок и гаражных комплексов;

- автосервисов, автомастерских, СТО;

- подвальных и подсобных помещений.

Важно отметить, что только качественно подготовленная поверхность, обеспечивает высокое качество финишного покрытия.

ИНСТРУКЦИЯ ПО ПРИМЕНЕНИЮ

| Подготовка |
| --- |
| Бетонное основание должно соответствовать требованиям СНиП 2.03.13-88 «Полы» и СНиП 3.04.03-87 «Изоляционные и отделочные работы». Поверхность предварительно шлифуется, за счет шлифовки удаляется цементное (известковое) молочко, поверхность получается прочнее и ровнее. |
| Перед применением состав тщательно перемешивается низкооборотистой дрелью с лопастной мешалкой в течении 2-3 минут. |
| Температура проведения работ, не ниже | +5°С |
| Прочность основания на сжатие, МПа, не менее | 20 |
| Прочность основания на отрыв, МПа, не менее | 1,5 |
| Относительная влажность основания, не более | 4 % |
| Температура поверхности, не более | +40°С |
| Потребуется | Валик для шероховатых поверхностей, рукоятка для валика, стержень телескопический. |
| Очистка оборудования | Р-универсал |
| Нанесение |
| Обеспыливающий (грунтовочный) слой Состав равномерно распределяется по поверхности с помощью валика для шероховатых поверхностей (теоретический расход ≈ 0,2-0,3 кг на 1 м² в зависимости от марки бетона и его состояния). Финишный (защитный) слой Нанесение финишного слоя можно производить через 3 часа после нанесения грунтовочного слоя, но не позднее чем через 24 часа. (теоретический расход ≈ 0,15-0,25 кг на 1 м²) |
| Расход 1 комплекта Тексипол Эксперт «Мокрый бетон» на прочное бетонное основание марки не ниже М300: - 2 слоя при расходе ≈ 0,4 кг на 1 м² = 50 м² защищенной бетонной поверхности. |

ТЕХНИЧЕСКАЯ ИНФОРМАЦИЯ

| Наименование показателя | Значение |
| --- | --- |
| Технические условия |  |
| Основа материала | Однокомпонентный полиуретановый состав на основе модифицированного полимера и целевых добавок |
| Внешний вид пленки | Однородная глянцевая, прозрачная поверхность |
| Объем сухого остатка, % | 50 |
| Цвет покрытия | янтарный |
| Условная вязкость по В3-246 (сопло 4), сек, не менее | 20 |
| Время высыхания до степени 3 при t (20,0±0,5)°С, ч, не более | 3 |
| Готовность покрытия к щадящим пешеходным нагрузкам (20,0±0,5)°С, ч, не более | 12 |
| Рабочий интервал температур после набора прочности | -50˚С до +70˚С |

Меры предосторожности

При проведении внутренних работ, а также после их окончания тщательно проветрить помещение.
Использовать индивидуальные средства защиты.

Хранение

От -30 до +35°С

Грунт хранить в прочно закрытой таре, предохраняя от действия тепла и прямых солнечных лучей. Не нагревать. Беречь от огня. 
Гарантийный срок хранения — 6 месяцев со дня изготовления.

Тара 20л.

Внимание!

- Поставляется в литографированной таре!

- Этикетка оснащена защитными элементами от подделок!